Теоретические вопросы

- Определение фазы, стехиометрической фазы, раствора, функции смешения, функции образования, парциального свойства, интегрального свойства

- Кубические и вириальное уравнения состояния, их достоинства и недостатки

- Уравнения состояния, их использование при расчетах равновесий в однокомпонентных системах

- Правила смешения,  использование уравнений состояния при расчетах равновесий в двухкомпонентных системах

- Выбор стандартного состояния при описании стехиометрических фаз и растворов.

- Выбор стандартного состояния при описании свойств жидкости и пара единым уравнением состояния.

- Выбор стандартного состояния при описании растворов электролитов.

- Избыточная энергия Гиббса раствора, способы ее представления

- Полиномиальные модели растворов

- Модели локального состава

- Особенности описания термодинамических функций растворов электролитов

- Модель Питцера и eNRTL, общие черты и основные отличия

- Парциальные мольные свойства, их использование при построении термодинамических моделей растворов

- Фугитивность, способы ее определения

- Способы экспериментального определения активности и коэффициентов активности

- Коэффициент активности, расчет коэффициента активности в модели Маргулеса и Ван-Лаара.

- Коэффициенты активности при бесконечном разведении, связь между коэффициентами активности неэлектролитов при симметричной и асимметричной нормировке

- Среднеионные коэффициенты активности электролитов в разных концентрационных шкалах, взаимосвязь между ними

- Общие принципы и способы согласования термодинамических свойств фаз по результатам экспериментальных работ.

- Расчет тепловых балансов.

Литература (все книги есть на лабораторном сайте):

Морачевский А.Г., Смирнова Н.А. и др. Термодинамика равновесия жидкость – пар. 1989

Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии. 1989

Рид, Р. С.; Праусниц, М.; Шервуд, Т. К. Свойства газов и жидкостей. 1982

Задачи

1. На рисунке представлена фазовая диаграмма системы свинец – олово. Предложите возможные способы определения термодинамических свойств фаз этой системы, термодинамические модели фаз и способы расчета равновесий.

2. На рисунке представлена фазовая диаграмма системы бор-хром. Предложите возможные способы определения термодинамических свойств фаз этой системы, термодинамические модели фаз и способы расчета равновесий.

3. На рисунке представлена фазовая диаграмма системы оксид урана – оксид циркония. Предложите возможные способы определения термодинамических свойств фаз этой системы, термодинамические модели фаз и способы расчета равновесий.

4. На рисунке представлена фазовая диаграмма системы оксид кальция – оксид кремния. Предложите возможные способы определения термодинамических свойств фаз этой системы, термодинамические модели фаз и способы расчета равновесий.

5. На рисунке представлена фазовая диаграмма системы хлоид калия – хлорид магния. Предложите возможные способы определения термодинамических свойств фаз этой системы, термодинамические модели фаз и способы расчета равновесий.

6. Покажите, как можно определить параметры взаимодействия в модели жидкой фазы по координатам эвтектической точки, если в твердой фазе компоненты взаимно нерастворимы.

7. Покажите, как можно определить параметры взаимодействия в модели жидкой фазы по координатам кривой бинодали.

8. Покажите, как можно определить параметры взаимодействия в модели Маргулеса по известным координатам азеотропа.